2011년 적용

문화재수리 표준품셈 개정결과

- 제7장 미장공사 -

2011. 3

문화재청

공종

구분

당초

개정

비고

제7장

미장공사

신설

아. 미장공사

제7장 미장공사

7-0 적용기준

∘초벌흙은 모래섞인 점성토로서 15㎜체를 통과하는 정도의 것으로 재벌흙은 모래섞인 점성토로 10㎜체를 통과하는 것을 사용한다.

∘짚, 여물은 짚을 3～9㎜로 자른 것을 초벽용에 새끼를 2㎝내외의 크기로 자른 것과 짚을 1㎝내외로 자른 것을 부드럽게 한 것으로 정벌은 짚을 잘 두들겨 3㎜정도로 잘라 마디를 제거하고 물에 행구어 진을 뺀 다음 사용한다.

∘수량산출기준은 다음과 같다.

※ t : 바르기두께(㎜)
항목		단위	산출식	비고
외엮기		m2	a×b
앙벽	회벽바르기	m2	지붕면적×75%	1면
	재사벽바르기	m2	지붕면적×75%	1면
벽체	흙벽바르기	m2	바닥면적	초벌(초벽, 맞벽) 고름질(2면) 재벌(2면)
	회벽바르기	m2	바닥면적
	재사벽바르기	m2	바닥면적	t
벽체해체		m2	바닥면적
고막이쌓기		m3	고막이벽 면적×바닥두께

공종

구분

당초

개정

비고

신설

7-1 벽체해체

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
보통인부 공구손료	인력품의 3%	인식	0.16 1
[주] ① 본 품은 정벌, 재벌, 초벌바르기 및 외엮기해체와 해체재정리를 포함한다. [주] ② 소운반품이 포함되어 있다. [주] ③ 사전조사 및 해체조사 품은 별도 계상한다. [주] ④ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다. [주] ⑤ 보양 재료 및 품은 □2-5 보양□에 따라 별도 계상한다. [주] ⑥ 잡재료는 공구손료에 포함되어 있다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

아-5 외엮기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
힘살 외 새끼 못 인부	대쪼갬,나무쪼갬,길이1.8m 수수대,대쪼갬길이1.8m 32㎜(1 1/4")	개 개 m 개(g) 인	1 35～70 16 6(4) 0.7

7-2 외엮기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
중깃 가시새 힘살 눌외 설외 새끼 한식미장공 공구손료	6～9㎜ 인력품의 3%	m m m m m m 인 식	3.30 3.06 2.38 19.88 9.51 18.68 0.49 1
[주] ① 중깃은 기둥벽선에서 6cm 정도 이격하여 설치하고, 설치간격은 30∼40cm 정도로 한다. 벽체의 규모에 따라 설치간격을 조정할 수 있다. [주] ② 가시새는 상하인방과 중방에서 3∼6cm 정도 떨어지게 설치하고, 설치간격은 60cm 정도로 한다. [주] ③ 힘살은 중깃 사이에 수직으로 세워 가시새에 고정한다. [주] ④ 눌외는 3cm 간격으로 중깃에 외새끼로 감아 견고히 엮고, 설외는 3∼5cm 간격으로 가시새 또는 눌외에 견고하게 엮어낸다. [주] ⑤ 재료의 할증이 포함되어 있다. [주] ⑥ 소운반품이 포함되어 있다. [주] ⑦ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

아-4 한식흙벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진 흙 모래 여 물 미장공 인 부		m3 m3 ㎏ 인 인	0.063 0.003 0.674 0.117 0.100
[주] ① 비빔품은 별도 가산한다. [주] ② 벽의 두께에 따라 조정한다. [주] ③ 벽의 두께는 12㎝를 기준으로 한다. [주] ④ 초벌흙은 모래섞인 점성토로서 15㎜체를 통과하는 정도의 것으로 재벌흙은 모래섞인 점성토로 10㎜체를 통과하는 것을 사용한다. [주] ⑤ 짚, 여물은 짚을 3～9㎜로 자른 것을 초벽용에 새끼를 2㎝내외의 크기로 자른 것과 짚을 1㎝내외로 자른 것을 부드럽게 한 것으로 정벌은 짚을 잘 두들겨 3㎜ 정도로 잘라 마디를 제거하고 물에 행구어 진을 뺀 다음 사용한다. [주] ⑥ 초벽바르기 100ℓ의 흙에 자른 짚여물 0.6㎏ 맞벽바르기 흙 100ℓ에 짚은 0.4㎏ 정도이다.

7-3 한식흙벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 모래 짚여물 한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	m3 m3 ㎏ 인 인 인 식	0.063 0.003 0.674 0.17 0.19 0.05 1
[주] ① 본 품은 외엮기 바탕의 벽체에 한식흙벽으로 초벌(초벽, 맞벽), 고름질(2면), 재벌바르기(2면) 할 때의 품이다. 주] ② 바름두께는 초벌 90㎜(외엮기포함), 재벌 8㎜ 일 때이다. [주] ③ 재료의 할증이 포함되어 있다. [주] ④ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. [주] ⑤ 바름폭이 300㎜이하일 때는 본 품의 30%까지 가산한다. [주] ⑥ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다. [주] ⑦ 보양 재료 및 품은 □2-5 보양□에 따라 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

아-6 회벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
소석회 모 래 해초풀 여 물 미장공 인 부		㎏ m3 ㎏ ㎏ 인 인	1.50 0.0006 0.07 0.05 0.05 0.05
[주] ① 재료할증률, 기구손료, 소운반 포함 [주] ② 두께 2㎜일때

7-4 회벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
소석회 털여물 해초풀 한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎏ ㎏ 인 인 인 식	1.50 0.05 0.07 0.08 0.03 0.05 1
[주] ① 본 품은 회벽으로 정벌바르기(1면) 할 때의 품이다. [주] ② 바름두께는 3㎜일 때이다. [주] ③ 재료의 할증이 포함되어 있다. [주] ④ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. [주] ⑤ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. [주] ⑥ 바름폭이 300㎜이하일 때는 본 품의 30%까지 가산한다. [주] ⑦ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다. [주] ⑧ 보양 재료 및 품은 □2-5 보양□에 따라 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

아-10 재사벽표면미장바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진 흙 생석회 모 래 해초풀 한식미장공 보통인부		m3 ㎏ m3 ㎏ 인 인	0.003 2.25 0.0015 0.07 0.104 0.3

7-5 재사벽표면미장바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 모래 해초풀 한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ m3 ㎏ 인 인 인 식	2.37 0.0015 0.07 0.10 0.03 0.04 1
[주] ① 본 품은 재사벽으로 정벌바르기(1면) 할 때의 품이다. [주] ② 바름두께는 3㎜일 때이다. [주] ③ 재료의 할증이 포함되어 있다. [주] ④ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. [주] ⑤ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. [주] ⑥ 바름폭이 300㎜이하일 때는 본 품의 30%까지 가산한다. [주] ⑦ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다. [주] ⑧ 보양 재료 및 품은 □2-5 보양□에 따라 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

아-2 앙토회반죽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진 흙 모 래 여 물 생석회 해초풀 미장공 조 공 보통인부		m3 m3 ㎏ ㎏ ㎏ 인 인 인	0.01 0.01 0.30 12.0 0.15 0.20 0.20 0.20

7-6 앙토회벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 짚여물		m3 ㎏	0.01 0.25	초벌
소석회 털여물 해초풀		㎏ ㎏ ㎏	1.50 0.05 0.07	정벌
한식미장공 한식미장조공 보 통 인 부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.12 0.10 0.05 1
[주] ① 본 품은 앙벽을 초벌바르기 후 회반죽으로 정벌바르기(1면) 할 때의 품이다. [주] ② 바름두께는 초벌 20㎜, 정벌 3㎜일 때이다. [주] ③ 재료의 할증이 포함되어 있다. [주] ④ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. [주] ⑤ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. [주] ⑥ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다. [주] ⑦ 보양 재료 및 품은 □2-5 보양□에 따라 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

조정

아-3 앙토재사벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진 흙 모 래 여 물 생석회 해초풀 미장공 조 공 보통인부		m3 m3 ㎏ ㎏ ㎏ 인 인 인	0.01 0.01 0.3 2.25 0.15 0.20 0.20 0.20

7-7 앙토재사벽바르기

(m2당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 짚여물		m3 ㎏	0.01 0.30	초벌
모래 생석회 해초풀		m3 ㎏ ㎏	0.0015 2.25 0.07	정벌
한식미장공 한식미장조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.19 0.10 0.10 1
[주] ① 본 품은 앙벽을 초벌바르기 후 재사벽으로 정벌바르기(1면) 할 때의 품이다. [주] ② 바름두께는 초벌 20㎜, 정벌 3㎜일 때이다. [주] ③ 재료의 할증이 포함되어 있다. [주] ④ 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. [주] ⑤ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다. [주] ⑥ 비계매기가 필요할 경우 별도 계상한다. [주] ⑦ 보양 재료 및 품은 □2-5 보양□에 따라 별도 계상한다.

공종

구분

당초

개정

비고

신설

7-8 고막이쌓기

(m3당)

구분	규격	단위	수량	비고
잡석 진흙 한식미장공 한식미장조공 공구손료	인력품의 3%	m3 m3 인 인 식	0.62 0.71 0.91 1.72 1
[주] ① 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. [주] ② 정벌바르기(1면) 품은 별도 계상한다.